Министерство образования и науки Калужской области

ГБОУ СПО «Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова»

Контрольный срез знаний

(промежуточный)

по дисциплине «Материаловедение»

для профессии 23.01.02Автомеханик

Рассмотрены темы:

- Строение металлов и сплавов.

- Свойства металлов и сплавов.

- Основы теории сплавов

- Основы термической обработки

Калуга

2020 г.

Вариант 1

- Что нужно знать при выборе материалов для изготовления деталей машин?

а) физико-химические свойства материалов;

б) механические свойства материалов;

в) условия эксплуатации изделия;

г) все перечисленные факторы.

- Укажите, какой металл относится к чёрным?

а) цинк;

б) олово;

в) железо;

г) марганец.

- Укажите самый тяжёлый и твёрдый металл:

а) вольфрам;

б) цирконий;

в) медь;

г) осмий.

- Как называются твёрдые вещества, атомы которых располагаются в пространстве хаотично:

а) кристаллическими;

б) аморфными;

в) смешанными;

г) простыми?

- Как называется переход металла из твёрдого состояния в жидкое состояние:

а) рекристаллизация;

б) плавление;

в) кристаллизация;

г) полиморфизм?

- Какие металлы подвержены вторичной кристаллизации?

а) марганец, цинк, медь;

б) тантал, ванадий, вольфрам;

в) железо, олово, кобальт;

г) алюминий, ниобий, бериллий?

- Укажите способ определения дефектов на большой глубине:

а) микроскопический;

б) рентгеновский;

в) макроскопический;

г) любой из приведённых способов.

- Как называется способность металла отражать падающие на него световые лучи:

а) цвет;

б) плотность;

в) прочность;

г) твёрдость?

- Укажите технологические свойства металлов и сплавов:

а) ковкость;

б) свариваемость;

в) обрабатываемость;

г) г) все перечисленные свойства.

- Укажите металл, который обладает магнитными свойствами:

а) никель;

б) цинк;

в) алюминий;

г)  серебро.

- Как называется способность металла при нагревании поглощать определённое количество теплоты:

а) теплопроводность;

б) теплоёмкость;

в) тепловое расширение;

г) электропроводность?

- Укажите кристаллическое вещество, полученное соединением нескольких металлов или металлов с неметаллами:

- сплав;

- металл;

- неметалл;

изотоп

- В каких целях строят диаграммы состояния сплавов:

- для определения температуры плавления сплава;

- получения  полного представления о кристаллизации сплава;

- определение состава сплава;

- определение структуры сплава.

- Какая линия на диаграмме состояния железо-цементит является линией начала кристаллизации сплава (приложение 1):

- AECF;

б) PSK;

в) GSE;

г) ACD

- Укажите, какие типы сплавов образуют новую кристаллическую решётку  с новыми физико-химическими и механическими свойствами:

- твёрдый раствор;

- химическое соединение;

в) механическая смесь;

г) все перечисленные типы сплавов.

Укажите сплав железа с углеродом, содержащий 0…2,14 % углерода, остальное – железо:

а) сталь;     б) чугун;     в) бронза;     г) латунь.

- Укажите самую твёрдую структуру  железоуглеродистого сплава:

- аустенит;

- цементит;

в) перлит;

г) феррит.

- Известно, что в машиностроении используют доэвтектические чугуны. Каково содержание углерода в таких чугунах:

- 4,3….6,67 %;

- 2,14 …4,3 %;

в) 0…2,14 %;

г) 0,8…2,14 %.

Укажите линию начала распада аустенита  на диаграмме состояния железо-цементит (приложение

- PSK;

Бб) GSE;

в) АЕCF;

г) ACD;

- Укажите структуру, обладающую магнитными свойствами:

- аустенит;

- цементит;

в) феррит;

г)  перлит.

- Укажите, какому процессу соответствует определение: «Процесс, связанный с нагревом и охлаждением железоуглеродистых сплавов, в результате которого изменяется их внутренняя структура и свойства»:

а) кристаллизация;

б) перекристаллизация;

в) термообработка;

г) химико-термическая обработка.

- Укажите необратимый дефект термической обработки:

а) перегрев;

б) пережог;

в) недостаточная твердость;

г) коробление.

- Какой обработке подвергают литые заготовки:

а) неполному отжигу;

б) полному отжигу;

в) диффузионному отжигу;

г) низкому отжигу.

- От чего зависит выбор температуры закалки:

а) от структуры стали;

б) химического состава стали;

в) содержания углерода в стали;

г) предыдущего способа термообработки?

25. В каких целях производят нагрев стали при термической обработке:

а) выравнивание структуры стали;

б) переход стали в аустенит;

в) придание стали заданных механических свойств;

г) переход стали в цементит?

26. Укажите отличия нормализации от отжига:

а) значительное сокращение времени проведения операции;

б) повышение механических свойств;

в) более широкий выбор сталей;

г) отсутствие возможности перегрева изделия в процессе обработки.

27. Укажите оборудование для термической обработки:

а) муфельная печь;

б) мартеновская печь;

в) конвертер.

28.  Какие промежуточные структуры возникают при быстром охлаждении стали:

а) перлит, аустенит;

б) феррит, цементит;

в) сорбит, троостит;

г) цементит вторичный, ледебурит?

29. С помощью чего контролируют температуру в печи при термической обработке

а) ртутного термометра;

б) термопары;

в) водяного термометра?

30. При среднетемпературном отпуске закаленную сталь нагревают до температуры 350…400 C. Какая структура получается в результате обработки:

а) сорбит                  в) вторичный цементит;

б) троостит;             г) первичный цементит

Вариант 2

- Укажите самый лёгкий цветной металл:

а) вольфрам;

б)  алюминий;

в) в) марганец;

г) г) магний.

- Укажите цветной металл, который будет находиться в жидком состоянии при комнатной температуре:

- олово;

- цинк;

ртуть;

- серебро.

- Используя справочную литературу, укажите, какая кристаллическая решётка присуща железу при температуре 900…. 1400 о С:

а) кубическая гранецентрированная;

б) кубическая объёмно-центрированная;

в) гексагональная.

- Как называется свойство металла медленно и непрерывно удлиняться под действием приложенных к нему постоянных рабочих напряжений в условиях повышенных и высоких температур:

а) выносливость;

б) пластичность;

в) упругость;

г) ползучесть?

- При помощи, каких установок выполняют испытания металлических образцов на ударную вязкость:

а) разрывной машины МПБ – 2;

б) маятникового копра;

в) пресса Роквелла;

г) любой из перечисленных установок?

- Укажите физические свойства металлов:

а) плавкость;

б) свариваемость;

в) твёрдость;

г) цвет.

- Как называется метод изучения структур металлов, который следует использовать для определения химического состава металлов:

а) рентгеновский;

б) макроскопический;

в) микроскопический;

г) спектральный.

- Укажите способ, с помощью которого исследуют ферромагнитные материалы:

а) спектральный анализ;

б) ультразвуковая дефектоскопия;

в) магнитная дефектоскопия;

г) рентгеновский способ.

- Какие металлы относятся к цветным:

а) железо;

б) медь;

в) цинк;

г) серебро?

- Какой металл имеет самую высокую температуру плавления:

а) железо;

б) ртуть;

в) в) вольфрам;

г) медь?

- Как называется переход из жидкого состояния в твёрдое состояние:

а) аллотропия;

б) кристаллизация;

в)  плавление;

г) полиморфизм

- Как называется линия ACD на диаграмме состояния железо-цементит (приложение 1):

- линия начала распада аустенита;

- линия начала кристаллизации;

- линия окончания кристаллизации;

- линия окончания распада аустенита.

- Укажите структуру, которой соответствует определение: «Твёрдый раствор углерода в α-железе, который существует в стали только до температуры 727 0 С. Содержание углерода в таком сплаве незначительно: минимальное (0,006 %) при комнатной температуре, максимальное (0,02 %) при температуре 727 0 С»:

- феррит;

- аустенит;

- цементит;

- ледебурит.

- В точке  S на диаграмме состояния железо-цементит (приложение 1) аустенит распадается. Какая при этом образуется  структура:

- перлит;

- цементит;

- аустенит;

тростит?

- При каком соотношении компонентов образуется сплав типа твёрдый раствор:

- при любом соотношении компонентов;

- при заданном соотношении компонентов;

- в зависимости от назначения сплава?

- Укажите самую твёрдую структуру  железоуглеродистого сплава:

- аустенит;

- цементит;

- перлит;

- феррит.

- Каково максимальное количество компонентов в сплаве:

- один;

- четыре;

- количество компонентов зависит от вида сплава и его назначения;

- два?

- Укажите многокомпонентные сплавы:

- сталь;

- чугун;

- оловянная бронза;

- все перечисленные сплавы.

- Как называется скорость охлаждения при закалке, обеспечивающая преобразование аустенита в мартенсит:

а) критическая скорость закалки;

б) критическая температура закалки;

в) перекристаллизация материала;

г) степень переохлаждения?

- Каким сталям свойственна большая прокаливаемось:

а) углеродистым;

б) легированным?

- Укажите вид отпуска для легированных сталей:

а) низкий;

б) высокий;

в) средний

22.  Какой вид термической обработки относится к основным:

а) нитроцементация;

б) кристаллизация;

в) нормализация;

г) азотирование;

23.  От чего зависят результаты закалки:

а) от скорости закалки;

б) наибольшей температуры нагрева;

в) времени выдержки при наибольшей температуре;

г) скорости охлаждения;

д) всех перечисленных факторов?

24.  При каких температурах проводят средний отпуск:

а) 500...600 С;

б) 300…500 С;

в) 150…300 С;

25. Какая структура образуется при полном отжиге:

а) перлит;

б) аустенит;

в) мартенсит;

г) цементит

26. Как называется закалка с высоким отпуском:

а) перегрев;

б) улучшение;

в) отпуск;

г) нормализация.

- Укажите дефекты закалки, которые вы считаете необратимыми:

а) деформация, коробление и трещины;

б) недостаточная твердость;

в) повышенная хрупкость;

г) окисление и обезуглероживание.

28.  Укажите основной химико-термический процесс при массовом производстве:

а) цементация в газовой среде;

б) азотирование;

в) алитирование;

г) силицирование

29. При какой температуре алитирование протекает в среде аммиака:

а) 500…600оС

б) 300…500оС

в)1200…1300оС

г) 700…900оС

30. Укажите глубину насыщения поверхностного слоя заготовки после азотирования:

а) 1 мм;

б) 3 мм;

в) 0,5 мм;

г) 0,1 мм.

Ответы на тесты

Вариант 1

| № п/п | а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  |  | + |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  |  | + |
|  |  |  |  | + |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  | + |  |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |

Вариант 2

| № п/п | а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + |
|  |  |  | + |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  |  | + |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  | + |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + | + | + |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  |  |  | + |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  |  |  | + |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  |  | + | + |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  | + |  |

Индивидуальный бланк ответа на тест

Дисциплина: ____________________________________

Тема:______________________________________________

Курс: _____, группа _______, форма обучения: ---очная

ФИО обучающегося __________________________________

Дата тестирования: «____»______________20___г.

Поставь знак «Х» или «*» в колонку правильного ответа

| № п/п | А | Б | В | Г | № п/п | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |

ИТОГИ

Всего вопросов: 30

Всего правильных ответов:_____, неправильных:______

% качества: _______%

Оценка: ____________

Преподаватель:._______